PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

## ESTADO  DE  SÃO  PAULO

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS

MEMORIAL   DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico de diversas ruas da cidade

LOCAL: Diversas ruas da cidade conforme listagem anexa.

1-Serviços Gerais:

Os serviços de varrição, capinagem e limpeza das ruas serão executados  pela Contratada. A retirada dos entulhos será de responsabilidade da Contratada e em hipótese alguma deverás permanecer nas esquinas. A placa da obra deverá ser modelo Caixa Econômica Federal.

2-  Remoção de pavimento e pavimentação asfáltica:

Nos trechos indicados  em planilhas,  deverá ser  retirado o pavimento asfáltico existente  com  transporte de bota fora e após execução de base  e binder conforme abaixo discriminado:
a- Remoção do pavimento existente: A ser executada com equipamento adequado, após a definição da locação da obra e implantação das cotas constantes em projeto. Todo o material de corte deverá ser acomodado na própria área quando necessário e transportado para bota-fora.

Base de brita graduada Definida como base resultante da mistura de agregados previamente dosados contendo inclusive material de enchimento, sendo o mesmo umedecido com equipamento adequado para sua uniformidade e regularidade, tendo como resultado, após compactação, uma excelente estabilidade para receber a impermeabilização com espessura de 15 cm.

Binder: A camada de ligação com material betuminoso usinado à quente apresenta, em relação a mistura utilizada para a camada de rolamento, diferenças de comportamento decorrentes do emprego de agregado de maior diâmetro máximo, existência de maior percentagem de vazios, menor consumo de material de enchimento (Filer) e de material asfáltico com espessura a ser aplicada em 5 cm acabado.

Imprimadura ligante: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m² , tendo como finalidade a adesão à capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão, afim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

Capa de rolamento com CBUQ espessura 3cm acabado: Em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120º à 150º. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e rolada com rolo pneumático e o acabamento final de alisamento com rolo tander de chapa metálica, também será utilizada mão-de-obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicação de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

OBS: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de conserto e recapeamento das ruas deverão ser previamente informados à Secretaria Municipal de Segurança Pública através do órgão de trânsito DEMUTRAN.

Pirassununga, 23 de janeiro de 2017.