M E M O R I A L      D E S C R I T I V O

OBRA:  Revitalização/Renovação do piso sintético da pista de atletismo.

LOCAL  ESTÁDIO JOSÉ MALDONADO- CEFE PRESIDENTE MÉDICI

CIDADE: Pirassununga / SP

Considerações Gerais:

A obra terá todas as instalações necessárias para dar suporte aos serviços previstos, tais como  sanitários,  água, energia elétrica .

Deverá ser colocada, também, a placa da obra, com as dimensões padrão da Caixa Econômica Federal,  e apresentação da ART para atendimento ao CREA.

01. Preparação do Terreno:

A pista existente deverá ser preparada com retirada do material onde será reparado o piso, recompondo com a mesma técnica do existente e de acordo com o descrito em planilha orçamentária. Após correção das falhas pontuais deverá ser executado toda a limpeza do piso com lavagem geral da pista.

02. Piso sintético:

A revitalização/renovação  do piso sintético para atletismo de alta resistência sem juntas ou emendas.

Composta de duas camadas, sendo a inferior de grânulos de borracha vulcanizada SBR, aglomerados com resina de poliuretano, moldado no local, com espessura de 10 mm.

Também se aplica uma camada previa de resina de poliuretano na base para garantir a aderência da manta inferior.

Após a confecção da primeira manta, aplica-se duas camadas de resina vedante com a finalidade de impermeabilização.

A camada superior é de grânulos vermelhos de borracha EPDM com diâmetro de 1 à 4 mm são ancorados a camada inferior por intermédio de “coating” de poliuretano bi-componente na cor vermelha, e de alta resistência as intempéries e a raios U.V.

O piso acabado tem espessura de 13 mm, apresentando uma superfície granular de alto relevo. Será aplicado somente na área da pista de atletismo, sendo que nos complementos de atletismo como salto em altura, pista de salto em distancia, pista de arremesso de peso e disco, passarelas para o campo permanecerá como está.

03. Guia de PVC da Borda interna da pista:

Em todo o perímetro interno da 1ª raia, estão fixado no piso esportivo, por intermédio de adesivo de poliuretano bi-componente, uma guia de PVC na cor branca, com 5 cm de altura e 5 cm de largura, de formato arredondado. Deverá ser retirado para a revitalização do piso sintético e após recolocados inclusive se houver avarias será de responsabilidade da Contratada a reposição.

04. Pintura das raias e demais demarcações:

A demarcação das raias e demais demarcações do escalonamento serão executadas com tinta de poliuretano alifático, bi-componente de acordo com as normas oficiais da CBAt e IAAF.

Pirassununga, 27 de março de 2017.

Eng. Antônio Augusto Gavazza               Eng .Paulo  Henrique Sanches